## Slide 1: Пленочные покрытия
Подготовлено заведующим кафедрой промышленной технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, профессором О.М. Хишовой

## Slide 2: Пленочные покрытия
Водорастворимые.
Растворимы в воде и в желудочном соке.
Макроголы, ПВП в виде 20-30% раствора в 50-90% этиловом или изопропиловом спиртах, МЦ, натриевая соль КМЦ в виде 4-7% водных растворов.
Применяют оптимизированные готовые системы, выпускаемые в виде порошка. Перед нанесением на таблетки порошок достаточно диспергировать в воде. Это сокращает время приготовления суспензии, не требует использования органических растворителей и снижает риск контаминации.

## Slide 3: Пленочные покрытия
Водорастворимые.
Такие системы стандартизованы, с их помощью получают качественные стандартизированные покрытия на таблетках.
Пример: “Опадрай” фирма “Колоркон” (Англия); “Адвантиа Прайм” фирма “АйЭсПи” (США), состоят из гидроксипропилцеллюлозы или гидроксипропилметилцеллюлозы, пластификаторов макрогола 400 , полисорбата 80, титана диоксида , талька.

## Slide 4: Пленочные покрытия
Водорастворимые.
Сепифильм 752 фирмы “Септик” (Франция) – смесь 35% гидроксипропилметилцеллюлозы, 10% полиоксил -40-стеарата, 20% титана диоксида и 35% микрокристаллической целлюлозы.
С помощью перечисленных пленкообразователей образуется более равномерная эластичная глянцевая пленка.
К водным или органическим пленочным составам на основе производных целлюлозы может добавляться Плаздон S-630 в количестве 5-50% для улучшения пластичности пленки, увеличения стабильности цвета и адгезии оболочки к гидрофобной поверхности таблетки.

## Slide 5: Пленочные покрытия
Растворимые в желудке.
Покрытия нерастворимые в воде, но растворимые в желудочном соке.
Парааминобензоаты, сахароза, глюкоза, шеллак, желатин, бензиламино- или диэтиламинометилцеллюлоза.
Широко применяются также лаковые покрытия на основе сополимеров алифатических эфиров акриловой и метакриловой кислот под названием «Ойдрагит» фирмы «Рем Фарма» (Германия).

## Slide 6: Пленочные покрытия
Растворимые в желудке.
В желудке растворяется «Ойдрагит» марки Е (сополимер диметиламиноэтилметакрилата катионного характера и нейтральных эфиров метакриловой кислоты). Пленкообразователи наносят на таблетки в виде растворов в этаноле, изопропаноле, ацетоне или метиленхлориде. Покрытия могут быть бесцветные и цветные.

## Slide 7: Пленочные покрытия
Растворимые в желудке.
В состав бесцветного покрытия входит тальк или стеарат магния, которые при нанесении оболочки снижают липкость высыхающей лаковой пленки и способствуют образованию гладкой поверхности.
При приготовлении цветной суспензии в растворитель вносят титана диоксид или другие пигменты (3% от массы суспензии), тальк и стеарат магния (4%) и перемешивают.

## Slide 8: Пленочные покрытия
Растворимые в желудке.
Далее добавляют макрогол (0,5%), растворенный в воде в соотношении1:2, перемешивают и вводят в 4-8% раствор «Ойдрагита Е» с последующей гомогенизацией. В цветной суспензии стеарат магния замедляет ее осаждение. Титана диоксид обеспечивает непрозрачность оболочки. Различными соотношениями титана диоксида и других пигментов достигаются разнообразные оттенки покрытия. Макроголы от 600 до 20000 используются в качестве полирующих веществ.

## Slide 9: Пленочные покрытия
Кишечнорастворимые.
Защищают действующие вещества от воздействия ферментов желудочного сока, предохраняют слизистую от раздражающего действия веществ, локализуют действие, обладают самым высоким влагозащитным эффектом.
  Это высокомолекулярные соединения со свойствами полиэлектролитов с большим числом карбоксильных групп.
  Растворы готовят на основе этилового и изопропилового спиртов, ацетона.

## Slide 10: Пленочные покрытия
Кишечнорастворимые.
Применяют природные вещества: карнаубский воск, казеин, кератин, парафин, церизин, спермацет, цетиловый спирт.
Синтетические продукты: стеариновая кислота в сочетании с жирами и желчными кислотами, бутилстеарат, фталаты декстрана, гидроксипропилметилцеллюлозы, АФЦ, моносукцинаты ацетилцеллюлозы, метилфталилцеллюлозы, сополимеры анионного характера метакриловой кислоты и метилметакрилата («Ойдрагит L и Ойдрагит S»).
Ойдрагит L растворимы в кишечном соке при рН от 6 и выше, Ойдрагит S – при рН выше 7.

## Slide 11: Пленочные покрытия
Кишечнорастворимые.
Пример: «Ойдрагит L30D» представляет собой 30% водную дисперсию сополимера метакриловой кислоты и этилакрилата с добавлением в качестве эмульгаторов 0,7% натрия лаурилсульфата и 2,3% твина-80, перед нанесением разбавляют водой. Для получения окрашенных оболочек в растворы добавляют пигменты и красители. Для повышения эластичности пленки вводят пластификаторы в количестве 10% от содержания сухого пленкообразователя.

## Slide 12: Пленочные покрытия
Кишечнорастворимые.
На основе акриловых сополимеров выпускаются готовые системы кишечнорастворимых покрытий «Адвантика Пэфомэнс». Основой композиции «Экрил-Изи» фирмы «Колоркон» является «Ойдрагит L100-55» («Ойдрагит L30D», высушенный в распылительной сушилке»). «Экрил-Изи» содержит также тальк, титана диоксид и пластификатор триэтилцитрат. Перед применением система диспергируется в воде с добавлением антивспенивателя: 30% симетиконовой эмульсии.

## Slide 13: Пленочные покрытия
Кишечнорастворимые.
Кишечнорастворимые покрытия выдерживают (2-4 часа и более) воздействие желудочного сока, что позволяет таким таблеткам в неизменном виде пройти через желудок. В кишечном соке они распадаются в течение 1 часа, обеспечивая высвобождение АФИ в кишечнике.

## Slide 14: Пленочные покрытия
Нерастворимые.
Нерастворимые ни в воде, ни в физиологических жидкостях.
Защищают таблетки от механических повреждений и воздействия атмосферной влаги, пролонгируют действие веществ.
К ним относя ЭЦ, монолаурат полиэтиленсорбита, ПАВ, сополимеры сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот с низким содержанием четвертичных аммониевых групп Ойдрагит RL, Ойдрагит RS, нейтральный по характеру сополимер этилакрилата и метилакрилата Ойдрагит NE.

## Slide 15: Пленочные покрытия
Нерастворимые.
Разрушение таблеток в ЖКТ (варианты).
В таблетку через поры в оболочке поступает жидкость, действующие вещества растворяются и диффундируют наружу за счет разности концентраций.
Жидкость вызывает набухание содержимого таблетки и разрыв покрытия.

## Slide 16: Пленочные покрытия
Нерастворимые.
Пленкообразователи наносят на таблетки в виде растворов в этиловом, изопропиловом спирте, ацетоне, метиленхлориде.
Для получения нерастворимых оболочек используются готовые системы пленочных покрытий: «Шюрелиз» фирмы «Колоркон» и «Адвантиа Прайм» на основе ЭЦ. Скорость высвобождения АФИ из таблетки зависит от толщины пленки.