Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Кафедра общей и ортопедической стоматологии

с курсом ФПК и ПК

Обсуждено на заседании кафедры

Протокол № ________

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

для проведения практического семинара

занятия со студентами

стоматологического факультета по ортопедической стоматологии

для специальности 1-79 01 07 «Ортопедическая стоматология»

3 курса стоматологического факультета V семестра

дневная форма обучения

Тема № 17:

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ (МК) ПРОТЕЗЫ, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

Составители: старший преподаватель __________________

Витебск

- Учебные и воспитательные цели

- Изучить этиологию, патогенез и клинику дефектов твердых тканей коронки зуба

- Изучить и освоить методы изготовления металлокерамических мостовидных протезов

- Выполнять общие принципы врачебной этики и деонтологии в клинике ортопедической стоматологии

2.Материальное оснащение

- Инструменты для обследования зубов – стоматологическое зеркало, зонд, пинцет

- Стоматологическая установка «Melorin»

- Бланки амбулаторных карт стоматологического здоровья

- Учебные и наглядные пособия:

  - учебная литература

  - дополнительная литература

  - методические разработки кафедры

3. Общие методические указания

| № п/п | Перечень учебных вопросов |
| --- | --- |
| 1 | Материалы для изготовления металлокерамических мостовидных протезов |
| 2 | Показания к применению металлокерамических мостовидных протезов |
| 3 | Осложнения при протезировании металлокерамическими мостовидными протезами |
| 4 | Отдаленные результаты протезирования металлокерамическими мостовидными протезами |

4.Вопросы, изученные ранее, необходимые для усвоения данной темы

      - Способы и методы обработки зубов под металлокерамические и металлоакриловые коронки.

      - Методы щадящего препарирования.

      - Анатомо-топографические особенности строения зубов.

      - Методы обезболивания при препарировании зубов под металлоакриловые мостовидные протезы.

5. Расчет учебного времени

| № п/п | Этапы занятия | Место проведения | Время (в мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка исходного уровня знаний | Учебная комната | 60 |
| 3 | Инструктаж преподавателя | Учебная комната | 5 |
| 4 | Работа в лечебном кабинете (прием пациентов под контролем преподавателя) | Лечебный кабинет | 83 |
| 6 | Контроль результатов усвоения темы. Подведение итогов занятия (решение ситуац. задач и тестов) | Учебная комната | 50 |
| 7 | Домашнее задание на следующее занятие | Учебная комната | 5 |
|  | ###### ВСЕГО: |  | 203 |

6. Ход занятия

# Клинико-лабораторные этапы изготовления.

# Показания к применению металлокерамических искусственных коронок:

- Нарушение анатомической формы и цвета коронок естественных зубов вследствие как приобретенных патологических состояний (кариес, травма, клиновидные дефекты, изменение цвета зубов при флюорозе, после пломбирования или приема лекарств — "тетрациклиновые зубы" и др.), так и врожденных (аномалии величины, формы, положения зубов, структуры твердых тканей — наследственные поражения эмалевого покрова (несовершенный амелогенез) и др.).

- Повышенное стирание твердых тканей зубов.

- Наличие металлических несъемных протезов, нуждающихся в замене.

- Небольшие включенные дефекты в передних и переднебоковых отделах зубных рядов.

- Явления аллергии к пластмассовым облицовкам несъемных протезов.

- Во всех вышеперечисленных случаях металлокерамические коронки показаны при условии достаточной толщины стенок зубов (опорные зубы должны иметь выраженные по размерам клинические коронки, когда сошлифовывание их твердых тканей на толщину металлокерамической коронки возможно без опасности вскрытия полости зуба).

Противопоказания к применению металлокерамических протезов:

Абсолютно противопоказано применение металлокерамических протезов в следующих случаях:

- протезирование детей и подростков с живой зубов пульпой

- низкие, мелкие или плоские клинические коронки опорных зубов с тонкими стенками

- большие дефекты зубных рядов (при отсутствии более трех-четырех зубов), когда выраженные упругие деформации промежуточной части мостовидного протеза могут привести к откалыванию фарфора.

К относительным противопоказаниям, могут быть отнесены:

- аномалии прикуса с глубоким резцовым перекрытием

- резцы нижней челюсти с живой пульпой и небольшой клинической коронкой

- повышенная стираемость твердых тканей зубов

- парафункции жевательных мышц.

Для предупреждения возможной реакции пульпы на препарирование зубов следует широко применять временные коронки.

Последовательность изготовления металлокерамического протеза следующая:

1) препаровка зубов и получение двухслойного слепка, определение цвета керамического покрытия;

2) изготовление комбинированной разъемной модели;

3) подготовка моделей опорных зубов;

4) получение пластмассового остова (колпачков) коронок;

5) моделирование каркаса коронок;

6) моделирование промежуточной части протеза;

7) установка литниковой системы, приготовление огнеупорной формы и получение каркаса протеза методом литья;

8) припасовка и шлифовка каркаса (колпачка);

9) обезжиривание поверхности каркаса и получение оксидной пленки;

10) нанесение первого (грунтового) слоя керамического покрытия и его обжиг;

11) моделирование из дентинной массы формы коронок и зубов промежуточной части;

12) второй обжиг;

13) коррекция размера, формы керамического покрытия, окклюзионной поверхности коронок и фасеток;

14) третий обжиг;

15) припасовка протеза в полости рта;

16) коррекция цвета и глазуровка протеза при окончательном (четвертом) обжиге;

17) окончательная обработка металлического каркаса протеза;

18) фиксация протеза в полости рта.

Препарирование под металлокерамические коронки.

Препарирование желательно осуществлять на турбинной установке, используя алмазные турбинные головки различных форм и конфигураций.

1. Препарирование апроксимальных поверхностей.

Используют цилиндрические алмазные головки, диаметр которых должен быть меньше ширины уступа.

Режущую поверхность головки располагают сначала отступа от рядом стоящего зуба, и удерживают ее под небольшим углом 3-5 градусов. Сняв ткани в области межзубного контакта, постепенно продвигаются к шейке зуба, где на уровне десны намечают уступ, шириной до 0.3-0.5мм.

2. Препарирование окклюзионной поверхности.

Режущий край отшлифовывают кругом с алмазным покрытием, укорачивая коронку на ¼ ее высоты, создавая при этом наклон под углом 20-45 градусов с небной стороны для верхних зубов и с вестибулярной стороны для нижних зубов при ортогнатическом прикусе.

Жевательную поверхность удобнее подготавливать специальными бочкообразной и колесовидной головками. Вершины жевательных бугров должны быть закруглены.

3. Препарирование вестибулярной и оральной поверхностей.

Используют алмазные головки (цилиндрические или в форме усеченного конуса). Твердые ткани с вестибулярной и оральной поверхностей сошлифовывают до образования ступеньки. Для ограниченного и равномерного снятия твердых тканей на вестибулярной и оральной поверхности создается бороздка на уровне десневого края с помощью цилиндрической головки, имеющей запрограммированную глубину погружения. С вестибулярной стороны, кроме того, наносятся бороздки от десневого к режущему краю. Затем с помощью различных боров и головок сошлифовывают твердые ткани на глубину надреза.

Этот этап препарирования завершает выравнивание поверхности культи, закругление углов и формированием предварительного уступа, шириной 0.8 мм.

4. Окончательное формирование уступа.

Уступ может быть равномерным и неравномерным по ширине.

По форме уступ бывает:

- под углом 90 градусов (цилиндрический, фиссурный бор)

- Скошенный 90 гр. Со скосом 45 град.

- под углом 135 град.

- желобообразный - уступ с выемкой.

- символ уступа.

Характер уступа зависит от величины, формы, наклона, функций, принадлежности зуба и состояния его коронковой части. Чаще всего используется прямой круговой уступ, который обычно применяется на центральных резцах верхней челюсти, клыках обеих челюстей и реже на боковых верхних резцах.

Перед окончательным формированием уступа производится раскрытие десневого желобка. Для этого х/б-нитку смачивают сосудосуживающим средством и вводят в десневой желобок на 10-15 мин. Удобно использовать ретракционные нити, или ретракционные кольца, обрабатываемые специальной жидкостью, обладающей сосудосуживающим и дубящим действием. Некоторые фирмы выпускают наборы ретракционных колец, пропитанных веществами, обладающими сосудосуживающим и гемостатическим действием.

Окончательное препарирование уступа производится цилиндрическим или конусовидным бором. Торцовую часть бора прижимают к уступу и постепенно сошлифовывают ткань зуба так, чтобы уступ имел вид ровной площадки, находящейся ниже десневого края на 0.3-0.5мм. Диаметр торцевой части цилиндрического бора должен соответствовать ширине уступа. В противном случае неизбежна травма, прилегающей к зубу десны.

Ширина уступа должна быть в пределах 1мм. Ширина уступа зависит от возраста больного, размера и формы зуба, толщины его стенок, степени обнажения зубов при разговоре и улыбке.

Методика снятия оттиска.

Оттиск для изготовления металлокерамической коронки должен точно отображать рельеф протезного ложа и передавать мельчайшие детали взаимоотношения коронки зуба и десны. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает методика получения двойного оттиска.

Для получения этого оттиска применяются специальные силиконовые оттискные массы (сиэласт-05; экзафлекс и др.). Они состоят из нескольких паст: паста высокой вязкости для получения предварительного оттиска, и паста низкой вязкости для снятия окончательного оттиска.

До препарирования зуба снимают оттиск с зубного ряда густой пастой. После препарирования этот оттиск заполняют жидкой пастой — и вновь вводят на зубной ряд. Двойной оттиск позволяет получить четкие отпечатки деталей поверхности зуба: пазов, уступов, полостей и точно отражает рельеф шейки зуба и расширяет десневую бороздку. Если с помощью двойного оттиска не произошло раскрытия десневого кармана, то перед снятием окончательного оттиска десневой карман расширяют введением в него на 15—20 минут хлопчатобумажных нитей, смоченных 0,05—0,1% раствором галазолина, нафтизина, санорина или оростата (ретракция десны).

Приготовленные по полученным оттискам рабочие модели составляются в положение центральной окклюзии после определения центрального соотношения челюстей в полости рта больного с помощью восковых базисов с окклюзионными валиками.

Получение комбинированной модели.

Полученные оттиски используют для изготовления комбинированных моделей с опорными зубами из высокопрочных сортов гипса («супергипс»). В отпечатки препарированных зубов устанавливают штифты и фиксируют их в оттиске. Второй слой обычного гипса заливается после установки ретенциоиных приспособлений, обеспечивающих механическое соединение первого и второго слоя. При изготовлении металлокерамических коронок на несколько рядом стоящих зубов, а также при изготовлении мостовидных протезов следует обеспечить параллельное расположение штифтов в корпусе модели

После затвердевания гипса слепок удаляют, а модель распиливают Лобзиком между опорными зубами на всю толщину высокопрочного гипса. Модель каждого опорного зуба снимают, обрабатывают боковые поверхности корневой части до уступа или шейки, строго придерживаясь ее периметра и профиля поперечного сечения, и вновь устанавливают на свое место, проверяя качество изготовления и точность установления на модели. Для компенсации усадки сплава, из которого изготавливается колпачок, модельную культю препарированного зуба дважды покрывают лаком.

Моделирование каркаса коронок.

Модель зуба покрывают тонким слоем вазелинового масла и приступают к изготовлению восковой репродукции колпачка. Для этого, расплавив моделировочный воск в специальной емкости, несколько раз опускают в него модельную культю зуба. Воск наслаивают до получения необходимой толщины так, чтобы он полностью покрывал культю вместе с уступом. Коррекция толщины и формы воскового колпачка осуществляется путем наслоения или снятия воска специальным моделировочным инструментом, например, глазным скальпелем.

Моделирование колпачка, выполняющего в последующем роль металлического каркаса и несущего на себе керамическое покрытие, имеет ряд особенностей. Высокое качество литья может быть обеспечено при толщине стенки восковой репродукции колпачка не менее 0,4—0,5 мм. Это создает также определенный запас металла для механической обработки.

Установка литниковой системы, приготовление огнеупорной формы и получение каркаса протеза методом литья.

На восковой или пластмассовой заготовке колпачка моделируется литниковая система. Она состоит из отдельных литников, которые имеют вид столбиков из воска диаметром 2—2,5 мм и длиной 5—6 мм. Литники устанавливаются в наиболее толстой части колпачка на режущем крае или жевательной поверхности. Все литники объединяются так называемым питателем, имеющим диаметр 3—3,5 мм и моделируемым вдоль зубной дуги.

Процесс литья осуществляется в соответствии с требованиями инструкции для данного сплава.

Припасовка и шлифовка каркаса (колпачка).

Литой колпачок очищают от формовочного материала в пескоструйном аппарате, а затем абразивными головками обрабатывают все его поверхности, одновременно проверяя плавность их переходов и толщину стенок (она должна быть не менее 0,3 мм). При высоком качестве литья обработанная поверхность не имеет литьевых пор, раковин или недоливов.

Отвечающий всем требованиям колпачок тщательно припасовывается на рабочей модели до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к ней. Ориентиром является точное установление края каркаса на уступе в пришеечной части модельной культи зуба. Качество изготовления металлического колпачка проверяется в клинике. Для этого рабочую модель вместе с колпачком передают врачу.

Некоторые сплавы, применяемые для металлокерамических работ:

- никель-хромовые сплавы (вирон-77, вирон-88, жемени-П, ультратек),

- кобальтохромовые, сплавы на основе золота (дегудент), золота и платины (пантоллойд),

- золота и палладия (бегостар),

# Технология фарфорового покрытия

Обезжиривание поверхности каркаса и получение оксидной пленки.

Поверхность металлического колпачка тщательно шлифуют алмазными головками и обрабатывают в пескоструйном аппарате. При этом частицы абразива очищают поверхность металла и делают ее шероховатой, что значительно увеличивает площадь контакта с керамикой. Колпачок из кобальтохромового сплава обрабатывают корундом  с диаметром  частиц 200—300 мкм при давлении в 5—6 атм. в течение 1 мин. Затем колпачок очищают от частиц песка кипячением в дистиллированной воде 3—5 мин и обезжиривают этиловым эфиром уксусной кислоты. После обезжиривания каркас удерживают специальным зажимом. Высушенный колпачок подвергают обжигу для создания окисной пленки. Термическая обработка осуществляется в вакуумной печи при температуре 980°С в течение 10 мин. Термическая обработка вызывает образование на поверхности металла пленки из оксидов, что является главным условием надежного сцепления с фарфором. Обжиг керамики в вакууме при высоких температурах создает условия для диссоциации окислов некоторых металлов. Кроме того, термическая обработка способствует снятию внутренних напряжений в металле и одновременно является показателем качества механической и химической обработки каркаса.

Факторы соединения керамики и металла:

1. Химический – за счет связующих окислов, образующих прочный переходный слой между керамикой и металлом.

2. Механический – механические силы.

3. Термический – разница коэффициента линейного термического расширения металла и керамики.

Нанесение первого (грунтового) слоя керамического покрытия и его обжиг.

Для фарфоровой массы МК и сплава КХС рекомендуется следующая методика нанесения и спекания керамического покрытия. Порошок базисной или грунтовой массы для получения так называемого опакового слоя смешивают с дистиллированной водой до сметанообразной или кашицеподобной консистенции на специальной керамической пластинке с ячейками. Кисточкой или шпателем приготовленную смесь наносят на поверхность колпачка ровным слоем, конденсируя ее рифленым шпателем. Для этого шпатель с рифленой поверхностью ручки перемещают по инструменту, удерживающему каркас (пинцет, корнцанг). Лишнюю влагу удаляют фильтровальной бумагой или косметическими салфетками. Толщина нанесенного грунтового слоя должна быть минимальной. Колпачок с грунтовым слоем устанавливают на керамическую подставку (трегер) и проводят предварительный прогрев у входа печи при 980 ± 10° С в течение 4—5 мин. Вакуумный обжиг осуществляется при температуре от 750° до 980 +, 10° С. По достижении конечной температуры отключают вакуум и выводят лоток из муфеля. Каркас выдерживают на лотке еще 30 сек, и затем вынимают из печи, медленно охлаждая на воздухе до комнатной температуры.

Обязательно повторное нанесение грунтового слоя, направленное на закрытие трещин, усадочных впадин и предотвращение просвечивания металла. В целом же следует стремиться к выполнению всех перечисленных требований при минимальной толщине грунтового слоя, имея в виду и экономию места для нанесения других слоев керамического покрытия.

Моделирование из дентинной массы формы коронок.

Убедившись в высоком качестве грунтового покрытия, переходят к моделированию и обжигу дентинного слоя керамики. Моделирование оральной и окклюзионной поверхностей коронки производят на комбинированной модели. Дентинную массу также наносят небольшими порциями, уплотняя ее рифлением и удаляя избыток влаги фильтровальной бумагой. Моделирование вестибулярной поверхности имеет некоторые особенности. Дентинную массу наносят до восстановления анатомической формы. После этого дентинный слой срезают от режущего края к шейке зуба с таким расчетом, чтобы наслоение прозрачной (эмалевой) массы давало плавный переход в дентинный слой. Восстанавливая дентинный слой прозрачной массой и определяя место перехода одной массы в другую, следует ориентироваться на цветовую гамму естественных зубов.

При проведении обжига каркас предварительно прогревают у входа печи при температуре 930 ± 10° С в течение 5 мин, а затем — на открытом лотке до полного удаления влаги, что определяется по исчезновению темных пятен на поверхности керамики (примерно 5->—10 мин).

Вакуумный обжиг проводят при температуре от 750° до 930 ± 10° С. После достижения заданной температуры отключают вакуум и выдерживают коронку еще 30 сек, а затем медленно вынимают из печи и охлаждают до комнатной температуры. Коррекция дентинного и прозрачного слоя проводится в. аналогичном режиме. При каждом повторном обжиге рекомендуется снижать заданную температуру на 5—10°С.

# Проверка металлокерамической коронки, припасовка протеза в полости рта.

Оценка качества изготовленной коронки начинается с осмотра ее на гипсовой модели. В первую очередь обращают внимание на:

- точность восстановления анатомической формы

- наличие межзубных контактных пунктов и характер смыкания с зубами-антагонистами

- полезно еще раз оценить прилегание края коронки к придесневой части зуба.

Продезинфицированную металлокерамическую коронку накладывают на опорный зуб в полости рта. Обращают внимание на точность наложения. После проверки металлического колпачка препятствовать наложению коронки может только керамическая масса при ее избытке на апроксимальных поверхностях, обращенных к рядом стоящим зубам, или на крае металлического колпачка, прилегающем к уступу или шейке зуба. В первом случае участки излишка керамики выявляются с помощью копировальной бумаги, помещенной в межзубные промежутки и обращенной красящим слоем к керамике. Во втором случае керамика, попавшая на край колпачка, может быть обнаружена при осмотре этого участка коронки или при проверке плотности прилегания к пришеечной части зуба также с помощью копировальной бумаги. Независимо от причины лишняя керамика стачивается фасонными алмазными головками до тех пор, пока искусственная коронка не будет точно устанавливаться на свое место. После этого тщательно выверяется окклюзионный контакт с зубами-антагонистами как при центральной, так м при других видах окклюзий.

Особое внимание уделяется соответствию цвета фарфора и естественных зубов. В отдельных наиболее сложных случаях при необычной цветовой гамме естественных зубов применяются красители.

# Глазурование керамического покрытия

Глазурование направлено на придание керамическому покрытию блеска, характерного для эмали естественных зубов. Проверив качество фарфорового покрытия в полости рта, коронку вновь передают в лабораторию, вносят соответствующие указаниям врача изменения в микрорельеф, поверхность керамики шлифуют и тщательно моют щеткой в проточной воде. Высушенный протез при необходимости подкрашивают с помощью специальных красителей.

Глазурование проводят без вакуума. После предварительного прогрева у входа печи при температуре 910 ±10° С в течение 5 мин проводят нагревание на лотке при температуре 750°С в течение 3 мин. Затем температуру повышают с 750° до 9ТО±10°Си после достижения конечной температуры выдерживают 2—3 мин. Протез медленно выводят из печи и охлаждают до комнатной температуры. Металлическую часть, не покрытую фарфором, полируют обычным механическим способом, удаляют окалину внутри коронки и передают протез в клинику для наложения в полости рта.

При глазуровании различают три стадии блеска. В первой блеск выражен нерезко. Для получения большего эффекта необходимо увеличить температуру или время обжига. При второй стадии он соответствует блеску естественных зубов и считается в связи с этим оптимальным. При третьей стадии блеск достигает максимальных величин и может быть сравним с отражением блестящего шарика. Наблюдающееся при этом чрезмерное оплавление керамики приводит к закруглению краев или углов, что нарушает анатомическую форму искусственной коронки. В этом случае необходимо понизить температуру обжига.

# Наложение металлокерамической коронки

Наряду с внешним видом коронки проверяется и ее функциональная ценность. Она во многом зависит от взаимоотношения протеза с рядом стоящими зубами и антагонистами. Восстановление непрерывности зубной дуги способствует рациональному распределению жевательного давления на челюсти, а правильное моделирование окклюзионной поверхности является мерой профилактики преждевременных контактов и функциональной перегрузки пародонта антагонирующих зубов.

Проверив качество изготовления искусственной коронки, врач приступает к укреплению ее на опорном зубе цементом. Для этого коронку сначала дезинфицируют, а затем высушивают и обезжиривают эфиром. Опорный зуб изолируют от слюны ватными тампонами, дезинфицируют, обезжиривают и высушивают его поверхность (спиртом, эфиром, теплым воздухом). По известным правилам замешивают фиксирующий цемент жидкой консистенции. Это необходимо для свободного его выхода из-под края коронки, плотно охватывающей культю препарированного зуба. Более густая консистенция цемента может быть причиной неполного наложения искусственной коронки. Приготовленный цемент помещают внутрь коронки, заполняя ее примерно на одну треть. Суженным кончиком клинического шпателя обмазывают цементом боковые стенки коронки до ее края. Полезно и высушенную поверхность культи препарированного зуба покрыть тонким слоем приготовленного цемента. Коронку накладывают на опорный зуб и просят больного плотно сомкнуть зубные ряды. Если окклюзионный контакт недостаточно плотный в силу разных причин, необходимо с помощью небольшой ватной прокладки усилить его. Не следует пользоваться толстыми ватными тампонами, которые могут вызвать смещение коронки. Затвердевший цемент осторожно, без чрезмерных усилий удаляют с искусственной коронки через 20—30 мин после наложения, избегая повреждения краевого пародонта. Больному разъясняют необходимость соблюдения щадящего режима в первые 2—3 часа после цементирования протеза, а именно: не принимать пищи, держать зубы сомкнутыми и не совершать боковых движений. Предохранение протеза от чрезмерных нагрузок способствует высококачественной активной кристаллизации цемента.

| Этапы | Материалы и оборудование | Критерии самоконтроля |
| --- | --- | --- |
| Клинические |  |  |
| Препарирование зубов под МК-коронки |  |  |
| - Препарирование апроксимальных поверхностей. | Турбинная установка, цилиндрические алмазные головки | Режущую поверхность головки располагают сначала отступа от рядом стоящего зуба, и удерживают ее под небольшим углом 3-5 градусов. |
| - Препарирование окклюзионной поверхности. | Турбинная установка, круг с алмазным покрытием, бочкообразные и колесовидные головки | Коронку укорачивают на ¼ ее высоты, создавая при этом наклон под углом 20-45 градусов с небной стороны для верхних зубов и с вестибулярной стороны для нижних зубов при ортогнатическом прикусе. Вершины жевательных бугров должны быть закруглены. |
| - Препарирование вестибулярной и оральной поверхностей. | Турбинная установка, цилиндрические алмазные головки | Поверхности культи должна быть выровнена, углы закруглены и сформирован предварительный уступ, шириной 0.8 мм. |
| - раскрытие десневого желобка. | х/б-нитка, ретракционные нити, или ретракционные кольца |  |
| - Окончательное формирование уступа. | Турбинная установка, цилиндрический или конусовидный бор | Ширина уступа должна быть в пределах 1мм. должен иметь вид ровной площадки, находящейся ниже десневого края на 0.3-0.5мм |
| Снятие оттиска. | Для получения этого оттиска применяются специальные силиконовые оттискные массы (сиэласт-05; экзафлекс и др.). | Двойной оттиск позволяет получить четкие отпечатки деталей поверхности зуба: пазов, уступов, полостей и точно отражает рельеф шейки зуба и расширяет десневую бороздку. |
| Лабораторные |  |  |
| Изготовление комбинированной разъемной модели; | Изготавливается из высокопрочных сортов гипса («супергипс»). Устанавливают штифты и фиксируют их в оттиске. Второй слой гипса заливается после установки ретенциоиных приспособлений. | Четкие отпечатки деталей поверхности зуба: пазов, уступов, полостей. |
| Моделирование каркаса коронок; | вазелиновое масло, моделировочный воск, глазной скальпель | Толщина стенки восковой репродукции колпачка должна быть не менее 0,4-0,5 мм. Коррекция толщины и формы осуществляется путем наслоения или снятия воска глазным скальпелем. |
| Установка литниковой системы, приготовление огнеупорной формы и получение каркаса протеза методом литья; | состоит из отдельных литников, диаметром 2—2,5 мм и длиной 5—6 мм и питателя имеющим диаметр 3—3,5 мм | Процесс литья осуществляется в соответствии с требованиями инструкции для данного сплава. |
| Клинические |  |  |
| Припасовка и шлифовка каркаса (колпачка); | пескоструйный аппарат, абразивные головки | Толщина стенок колпачка должна быть не менее 0,3 мм. Колпачок тщательно припасовывается на рабочей модели до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к ней, края каркаса точно устанавливается на уступе в пришеечной части модельной культи зуба. |
| Лабораторные |  |  |
| обезжиривание поверхности каркаса | этиловый эфир уксусной кислоты |  |
| получение оксидной пленки | вакуумная печь, температура 980°С в течение 10 мин | Термическая обработка вызывает образование на поверхности металла пленки из оксидов, что является главным условием надежного сцепления с фарфором |
| нанесение первого (грунтового) слоя керамического покрытия и его обжиг; | базисная или грунтовая масса, вакуумная печь, кисточка или шпатель | Массу наносят на поверхность колпачка ровным слоем. Вакуумный обжиг при температуре от 750° до 980 +, 10° С. Затем каркас медленно охлаждают на воздухе до комнатной температуры. Обязательно повторное нанесение грунтового слоя, для закрытие трещин и усадочных впадин |
| Моделирование из дентинной массы формы коронок и зубов промежуточной части; | кисточка или шпатель | Дентинную массу также наносят небольшими порциями, уплотняя ее рифлением и удаляя избыток влаги фильтровальной бумагой |
| Второй обжиг; | вакуумная печь | При проведении обжига каркас предварительно прогревают у входа печи при температуре 930 ± 10° С в течение 5 мин. Вакуумный обжиг проводят при температуре от 750° до 930 ± 10° С |
| третий обжиг; | вакуумная печь | Производится по тем же правилам, что и второй обжиг, но на 10-15 С меньше, чем предыдущий обжиг. |
| Клинические |  |  |
| припасовка протеза в полости рта; | лишняя керамика стачивается фасонными алмазными головками | точность восстановления анатомической формы, наличие межзубных контактных пунктов, оценить характер смыкания с зубами-антагонистами и прилегание края коронки к придесневой части зуба. |

| Лабораторные |  |  |
| --- | --- | --- |
| коррекция цвета и глазуровка протеза при окончательном (четвертом) обжиге; | проводят без вакуума при температуре 910 ±10° С в течение 5 мин | Оценку качества глазурования проверяют по блеску керамики. Т.е должен соответствовать блеску естественных зубов. |
| Клинические |  |  |
| фиксация протеза в полости рта. | коронку дезинфицируют, а затем высушивают и обезжиривают эфиром. Опорный зуб изолируют от слюны ватными тампонами, дезинфицируют, обезжиривают и высушивают его поверхность (спиртом, эфиром, теплым воздухом). | Предохранение протеза от чрезмерных нагрузок способствует высококачественной активной кристаллизации цемента |

- Литература

Основная:

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортопедическая стоматология. М., 2003. стр. 576

- Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. М.2003г. - 511 с.

- Карпук И.Ю., Карпук Н.А. Курс лекций по ортопедической стоматологии для студентов 5 курса. 2013г.

- Наумович С.А. Диагностика и методы ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов: учебное пособие / С.А.Наумович (и др.]; под общей ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2003. - 102 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование полными съемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: Выш. шк., 2012. - 211 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник / Н.Г.Аболмасов [и др.]; под общ. ред. Н.Г.Аболмасова. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. - 496 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 1 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 300 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 2 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 319 с.

- Ортопедическая стоматология. Лечение несъемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович и др.; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ. - 2007. - 139 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование съёмными пластиночными и бюгельными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2007. - 212 с.

Дополнительная:

- Величко, JI.C. Непереносимость металлических протезов электрогальванической природы: учеб.-метод. пособие / JI.C. Величко, Н.В. Ящиковский. - Минск: БГМУ, 2010. - 23 с.

- Жулев, Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии: учеб. пособие. - Н. Новгород: НГМА, 1997. - 136 с.

- Каркасно-штифтовые шины: учеб.-метод. пособие / С.А.Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Комплексное ортодонтическое лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 36 с.

- Конструирование зубных рядов при полной потере зубов: учеб.- метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2012. - 51 с.

- Методика написания истории болезни в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2006,-47 с.

- Методы фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов: учеб. пособие / С.А. Наумович [и др.] ; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2009. - 28 с.

- Микропротезирование: вкладки: учеб.-метод. пособие /С.А.Наумович [и др.]; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2008. - 38 с.

- Наумович, С.А. Методики эндостальной имплантации в челюстно- лицевой ортопедии: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович, В.А. Шаранда, А.Ф. Хомич / Минск: БГМУ, 2011. - 23 с.

- Наумович, С.А. Ортопедическое лечение заболеваний периодонта с применением современных адгезивных технологий: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович, С.Н. Пархамович. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 59 с.

- Организационные основы стоматологической ортопедической помощи зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-73 с.

- Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов искусственными коронками. - 2-е изд.: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-56 с.

- Припасовка и наложение съемных протезов при полном отсутствии зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 32 с.

- Протезирование дефектов твердых тканей зуба безметалловыми конструкциями: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. -30 с.

- Современные аспекты изготовления полных съемных протезов зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. - 318 с.

- Современные методы препарирования под ортопедические конструкции: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др. ]. - Минск: БГМУ, 2012. – 31 с.

- Технологии зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011.-65 с.

- Челюстно-лицевая ортопедия: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011. - 60 с.

- Штифтовые конструкции и системы для ортопедического лечения дефектов коронок зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010.-51 с.

- Эндостальные дентальные имплантаты в челюстно-лицевой ортопедии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-23 с.

Тестовые вопросы

1. Для постоянной фиксации мостовидного протеза используют:

- силиции;

- эвикрол;

- акрилоксид;

- висфат-цемент;

- все перечисленные.

2. Конструкции мостовидных протезов определяются:

- величиной дефекта;

- топографией дефекта;

- состоянием опорных зубов;

- все перечисленные.

3. При низких клинических коронках показано изготовление мостовидного протеза

- металлокерамический;

- цельнолитой;

- штампованно-паянный.

4. Пескоструйная обработка каркаса МК протеза осуществляется:

- для удаления окисной пленки;

- снятия напряжений в металле;

- создания шероховатой поверхности;

- все перечисленное.

5. Влияет ли количество обжигов на прочность керамического покрытия металлокерамического протеза?

- да;

- нет.

##### Ситуационные задачи

1.	Пациент 20 лет обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на эстетический дефект из-за отсутствия 21 и 22 зубов. Зубы, ограничивающие дефект депульпированы. Прикус прямой.

Вопросы:

а) Поставьте диагноз

б) Определите план лечения

2.Пациенка 40 лет жалобы на отсутствие 11,12 зубов, эстетический дефект. 13,21,22 зубы депульпированы. На рентгенограмме каналы запломбированы на всем протяжении, изменений в периодонте нет. Поставьте диагноз, определите способы и методы лечения.

3. Пациент 27 лет коронковая часть